Sedací souprava **COAST**



složení látky:

* 100% Polyester
* Hmotnost: 260 g/m2
* Odolnost prosti vodě: Nano block
* Odolnost proti oděru: A, 40 000 cyklů
* Třída odolnosti prosti žmolkům: B



složení látky:

* 90% Polyester, 10% Nylon
* Hmotnost: 275 g/m2
* Odolnost proti oděru: 45 000 cyklů
* Třída odolnosti prosti žmolkům: B